## Slide 1
工程力学
（材料力学部分）
李光涛
目录

## Slide 2
第一章
绪 论
目录

## Slide 3
第一章 绪论
§1.1 材料力学的任务
§1.2 变形固体的基本假设
§1.3 外力及其分类
§1.4 内力、截面法及应力的概念
§1.5 变形与应变
§1.6 杆件变形的基本形式
目录

## Slide 4
§1.1 材料力学的任务
传统具有柱、梁、檩、椽的木制房屋结构
古代建筑结构
目录
建于隋代（605年）的河北赵州桥桥长64.4米，跨径37.02米，用石2800吨
一、材料力学与工程应用

## Slide 5
古代建筑结构
建于辽代（1056年）的山西应县佛宫寺释迦塔
塔高9层共67.31米，用木材7400吨
900多年来历经数次地震不倒，现存唯一木塔
目录
§1.1 材料力学的任务

## Slide 6
四川彩虹桥坍塌
目录
§1.1 材料力学的任务

## Slide 7
美国纽约马尔克大桥坍塌
比萨斜塔
§1.1 材料力学的任务

## Slide 8
目录
§1.1 材料力学的任务
1、构件：工程结构或机械的每一组成部分。 （例如：行车结构中的横梁、吊索等）
理论力学—研究刚体，研究力与运动的关系。
材料力学—研究变形体，研究力与变形的关系。
二、基本概念
2、变形：在外力作用下，固体内各点相对位置的改变。(宏观上看就是物体尺寸和形状的改变）

## Slide 9
3、内力：构件内由于发生变形而产生的相互作用力。（内力随外力的增大而增大）
强度：在载荷作用下，构件抵抗破坏的能力。
刚度：在载荷作用下，构件抵抗变形的能力。
塑性变形(残余变形)— 外力解除后不能消失
弹性变形 — 随外力解除而消失
｛
§1.1 材料力学的任务
目录

## Slide 10
§1.1 材料力学的任务
4、稳定性：
在载荷作用下，构件保持原有平衡状态的能力。
强度、刚度、稳定性是衡量构件承载能力的三个方面，材料力学就是研究构件承载能力的一门科学。
目录

## Slide 11
研究构件的强度、刚度和稳定性,还需要了解材料的力学性能。因此在进行理论分析的基础上，实验研究是完成材料力学的任务所必需的途径和手段。
目录
§1.1 材料力学的任务
材料力学的任务就是在满足强度、刚度和稳定性的要求下，为设计既经济又安全的构件，提供必要的理论基础和计算方法。
三、材料力学的任务
若：构件横截面尺寸不足或形状
不合理,或材料选用不当
___ 不满足上述要求,
不能保证安全工作.
若：不恰当地加大横截面尺寸或
选用优质材料
___ 增加成本,造成浪费
均不可取
}

## Slide 12
构件的分类：杆件、板壳*、块体*
§1.1 材料力学的任务
材料力学主要研究杆件
等截面直杆
——等直杆
四、材料力学的研究对象
直杆—— 轴线为直线的杆
曲杆—— 轴线为曲线的杆
{
等截面杆
——横截面的大小
形状不变的杆
变截面杆
——横截面的大小
或形状变化的杆
{
目录

## Slide 13
§1.2 变形固体的基本假设
1、连续性假设：
认为整个物体体积内毫无空隙地充满物质
在外力作用下，一切固体都将发生变形，故称为变形固体。在材料力学中，对变形固体作如下假设：
目录
灰口铸铁的显微组织
球墨铸铁的显微组织

## Slide 14
2、均匀性假设：
认为物体内的任何部分，其力学性能相同
§1.2 变形固体的基本假设
普通钢材的显微组织
优质钢材的显微组织
目录

## Slide 15
§1.2 变形固体的基本假设
A
B
C
F
δ1
δ2
如右图，δ远小于构件的最小尺寸，所以通过节点平衡求各杆内力时，把支架的变形略去不计。计算得到很大的简化。
4、小变形与线弹性范围
3、各向同性假设：
认为在物体内各个不同方向的力学性能相同
（沿不同方向力学性能不同的材料称为各向异性材料。如木材、胶合板、纤维增强材料等）
认为构件的变形极其微小，
比构件本身尺寸要小得多。
目录

## Slide 16
§1.3 外力及其分类
外力：来自构件外部的力（载荷、约束反力）
按外力作用的方式分类
体积力：连续分布于物体内部各点
的力。如重力和惯性力
表面力：
连续分布于物体表面上的力。如油缸内壁的压力，水坝受到的水压力等均为分布力
若外力作用面积远小于物体表面的尺寸，可作为作用于一点的集中力。如火车轮对钢轨的压力等
分布力：
集中力：
目录

## Slide 17
按外力与时间的关系分类
载荷缓慢地由零增加到某一定值后，就保持不变或变动很不显著，称为静载。
静载：
动载：
载荷随时间而变化。
如交变载荷和冲击载荷
§1.3 外力及其分类
交变载荷
冲击载荷
目录

## Slide 18
内力：外力作用引起构件内部的附加相互作用力。
求内力的方法 — 截面法
目录
§1.4 内力、截面法和应力的概念
(1)假想沿m-m横截面将
杆切开
(2)留下左半段或右半段
(3)将弃去部分对留下部
分的作用用内力代替
(4)对留下部分写平衡方
程，求出内力的值。

## Slide 19
FS
M
F
F
a
a
目录
§1.4 内力、截面法和应力的概念
例如

## Slide 20
例 1.1 钻床
求：截面m-m上的内力。
用截面m-m将钻床截为两部分，取上半部分为研究对象，
解：
受力如图：
§1.4 内力、截面法和应力的概念
列平衡方程:
目录
FN
M

## Slide 21
目录
§1.4 内力、截面法和应力的概念
为了表示内力在一点处的强度，引入内力集度,即应力的概念。
—— 平均应力
—— C点的应力
应力是矢量，通常分解为
— 正应力
— 切应力
应力的国际单位为 Pa（帕斯卡）
1Pa= 1N/m2
1kPa=103N/m2
1MPa=106N/m2
1GPa=109N/m2

## Slide 22
§1.5 变形与应变
1.位移
刚性位移；
M
M'
MM'
变形位移。
2.变形
物体内任意两点的相对位置发生变化。
取一微正六面体
两种基本变形：
线变形
—— 线段长度的变化
Dx
Dx+Ds
x
y
o
g
M
M'
L
N
L'
N'
角变形
——线段间夹角的变化
目录

## Slide 23
3.应变
x方向的平均应变：
正应变（线应变）
§1.5 变形与应变
Dx
Dx+Ds
x
y
o
g
M
M'
L
N
L'
N'
M点处沿x方向的应变：
切应变（角应变）
类似地，可以定义
M点在xy平面内的切应变为：
均为无量纲的量。
目录

## Slide 24
§1.5 变形与应变
例 1.2
已知：薄板的两条边
固定，变形后a'b, a'd
仍为直线。
解：
250
200
a
d
c
b
a'
0.025
g
ab, ad 两边夹角的变化：
即为切应变 。
目录
求：ab 边的m 和 ab、ad 两边夹角的变化。

## Slide 25
拉压变形
拉伸（压缩）、剪切、扭转、弯曲
剪切变形
杆件的基本变形：
目录
§1.6 杆件变形的基本形式

## Slide 26
扭转变形
弯曲变形
目录
§1.6 杆件变形的基本形式

## Slide 27
第二章 拉伸、压缩与剪切(1)
目 录

## Slide 28
第二章 拉伸、压缩与剪切
目 录
§2.1 轴向拉伸与压缩的概念和实例
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
§2.3 直杆轴向拉伸或压缩时斜截面上的应力
§2.4 材料拉伸时的力学性能
§2.5 材料压缩时的力学性能
§2.7 失效、安全因数和强度计算
§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形
§2.9 轴向拉伸或压缩的应变能
§2.10 拉伸、压缩超静定问题
§2.11 温度应力和装配应力
§2.12 应力集中的概念
§2.13 剪切和挤压的实用计算

## Slide 29
§2.1 轴向拉伸与压缩的概念和实例
目 录

## Slide 30
§2.1 轴向拉伸与压缩的概念和实例
目 录

## Slide 31
作用在杆件上的外力合力的作用线与杆件轴线重合，杆件变形是沿轴线方向的伸长或缩短。
拉（压）杆的受力简图
F
F
拉伸
F
F
压缩
§2.1 轴向拉伸与压缩的概念和实例
目 录
受力特点与变形特点：

## Slide 32
§2.1 轴向拉伸与压缩的概念和实例
目 录

## Slide 33
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
1、截面法求内力
F
F
m
m
F
FN
F
FN
目 录
(1)假想沿m-m横截面将
杆切开
(2)留下左半段或右半段
(3)将弃去部分对留下部分
的作用用内力代替
(4)对留下部分写平衡方程
求出内力即轴力的值

## Slide 34
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
2、轴力：截面上的内力
F
F
m
m
F
FN
F
FN
目 录
由于外力的作用线与杆件的轴线重合，内力的作用线也与杆件的轴线重合。所以称为轴力。
3、轴力正负号：
拉为正、压为负
4、轴力图：轴力沿杆
件轴线的变化

## Slide 35
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
已知F1=10kN；F2=20kN； F3=35kN；F4=25kN;试画出图示杆件的轴力图。
1
1
例题2.1
FN1
F1
解：1、计算各段的轴力。
F1
F3
F2
F4
A
B
C
D
2
2
3
3
FN3
F4
FN2
F1
F2
AB段
BC段
CD段
2、绘制轴力图。
目 录

## Slide 36
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
目 录

## Slide 37
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
杆件的强度不仅与轴力有关，还与横截面面积有关。必须用应力来比较和判断杆件的强度。
目 录
在拉（压）杆的横截面上，与轴力FN对应的应力是正应力 。根据连续性假设，横截面上到处都存在着内力。于是得静力关系：

## Slide 38
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
目 录
平面假设—变形前原为平面的横截面，变形后仍保持为平面且仍垂直于轴线。
横向线ab、cd仍为直线，且仍垂直于杆轴线，只是分别平行移至a’b’、c’d’。
观察变形：

## Slide 39
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
目 录
从平面假设可以判断：
（1）所有纵向纤维伸长相等
（2）因材料均匀，故各纤维受力相等
（3）内力均匀分布，各点正应力相等，为常量

## Slide 40
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
该式为横截面上的正应力σ计算公式。正应力σ和轴力FN同号。即拉应力为正，压应力为负。
圣维南原理
目 录

## Slide 41
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
目 录

## Slide 42
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
例题2.2
图示结构，试求杆件AB、CB的应力。已知 F=20kN；斜杆AB为直径20mm的圆截面杆，水平杆CB为15×15的方截面杆。
F
A
B
C
解：1、计算各杆件的轴力。（设斜杆为1杆，水平杆为2杆）用截面法取节点B为研究对象
45°
1
2
F
B
F
45°
目 录

## Slide 43
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
2、计算各杆件的应力。
F
A
B
C
45°
1
2
F
B
F
45°
目 录

## Slide 44
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
例题2.2
悬臂吊车的斜杆AB为直径d=20mm的钢杆，载荷W=15kN。当W移到A点时，求斜杆AB横截面上的应力。
解：
当载荷W移到A点时，斜杆AB受到拉力最大，设其值为Fmax。
讨论横梁平衡
目 录
0.8m
A
B
C
1.9m
d
C
A

## Slide 45
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
由三角形ABC求出
斜杆AB的轴力为
斜杆AB横截面上的应力为
目 录
0.8m
A
B
C
1.9m
d
C
A

## Slide 46
§2.3 直杆轴向拉伸或压缩时斜截面上的应力
实验表明：拉（压）杆的破坏并不总是沿横截面发生，有时却是沿斜截面发生的。
目 录

## Slide 47
§2.4 材料拉伸时的力学性能
力学性能：在外力作用下材料在变形和破坏方面所表现出的力学特性。
一 试件和实验条件
常温、静载
目 录

## Slide 48
§2.4 材料拉伸时的力学性能
目 录

## Slide 49
§2.4 材料拉伸时的力学性能
二 低碳钢的拉伸
目 录

## Slide 50
§2.4 材料拉伸时的力学性能
明显的四个阶段
1、弹性阶段ob
比例极限
弹性极限
2、屈服阶段bc（失去抵抗变形的能力）
屈服极限
3、强化阶段ce（恢复抵抗变形的能力）
强度极限
4、局部径缩阶段ef
目 录
胡克定律
E—弹性模量（GN/m2）

## Slide 51
§2.4 材料拉伸时的力学性能
两个塑性指标:
断后伸长率
断面收缩率
为塑性材料
为脆性材料
低碳钢的
为塑性材料
目 录

## Slide 52
§2.4 材料拉伸时的力学性能
三 卸载定律及冷作硬化
1、弹性范围内卸载、再加载
2、过弹性范围卸载、再加载
材料在卸载过程中应力和应变是线性关系，这就是卸载定律。
材料的比例极限增高，延伸率降低，称之为冷作硬化或加工硬化。
目 录

## Slide 53
§2.4 材料拉伸时的力学性能
四 其它材料拉伸时的力学性质
对于没有明显屈服阶段的塑性材料，用名义屈服极限σp0.2来表示。
目 录

## Slide 54
§2.4 材料拉伸时的力学性能
对于脆性材料（铸铁），拉伸时的应力应变曲线为微弯的曲线，没有屈服和径缩现象，试件突然拉断。断后伸长率约为0.5%。为典型的脆性材料。
σbt—拉伸强度极限（约为140MPa）。它是衡量脆性材料（铸铁）拉伸的唯一强度指标。
目 录

## Slide 55
第二章 拉伸、压缩与剪切(2)
目 录

## Slide 56
§2.5 材料压缩时的力学性能
一 试件和实验条件
常温、静载
目 录

## Slide 57
§2.5 材料压缩时的力学性能
二 塑性材料（低碳钢）的压缩
拉伸与压缩在屈服阶段以前完全相同。
屈服极限
比例极限
弹性极限
E --- 弹性摸量
目 录

## Slide 58
§2.5 材料压缩时的力学性能
三 脆性材料（铸铁）的压缩
脆性材料的抗拉与抗压性质不完全相同
压缩时的强度极限远大于拉伸时的强度极限
目 录

## Slide 59
目 录
§2.5 材料压缩时的力学性能

## Slide 60
§2.7 失效、安全因数和强度计算
一 、安全因数和许用应力
工作应力
极限应力
塑性材料
脆性材料
塑性材料的许用应力
脆性材料的许用应力
目 录
n —安全因数 —许用应力

## Slide 61
§2.7 失效、安全因数和强度计算
二 、强度条件
根据强度条件，可以解决三类强度计算问题
1、强度校核：
2、设计截面：
3、确定许可载荷：
目 录

## Slide 62
§2.7 失效、安全因数和强度计算
例题2.4
  油缸盖与缸体采用6个螺栓连接。已知油缸内径D=350mm，油压p=1MPa。螺栓许用应力[σ]=40MPa， 求螺栓的内径。
每个螺栓承受轴力为总压力的1/6
解： 油缸盖受到的力
根据强度条件
即螺栓的轴力为
得
即
  螺栓的直径为
目 录

## Slide 63
§2.7 失效、安全因数和强度计算
例题2.5
AC为50×50×5的等边角钢，AB为10号槽钢，〔σ〕=120MPa。确定许可载荷F。
解：1、计算轴力（设斜杆为1杆，水平杆为2杆）用截面法取节点A为研究对象
2、根据斜杆的强度，求许可载荷
A
F
α
查表得斜杆AC的面积为A1=2×4.8cm2
目 录

## Slide 64
§2.7 失效、安全因数和强度计算
3、根据水平杆的强度，求许可载荷
A
F
α
查表得水平杆AB的面积为A2=2×12.74cm2
4、许可载荷
目 录

## Slide 65
§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形
一 纵向变形
二 横向变形
钢材的E约为200GPa，μ约为0.25—0.33
EA为抗拉刚度
泊松比
横向应变
目 录
{

## Slide 66
§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形
目 录

## Slide 67
§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形
目 录
对于变截面杆件（如阶梯杆），或轴力变化。则

## Slide 68
例题2.6
AB长2m, 面积为200mm2。AC面积为250mm2。E=200GPa。F=10kN。试求节点A的位移。
解：1、计算轴力。（设斜杆为1杆，水平杆为2杆）取节点A为研究对象
2、根据胡克定律计算杆的变形。
A
F
300
§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形
斜杆伸长
水平杆缩短
目 录

## Slide 69
3、节点A的位移（以切代弧）
§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形
A
F
300
目 录

## Slide 70
§2.9 轴向拉伸或压缩的应变能
在 范围内,有
应变能（ ）：固体在外力作用下，因变形而储
存的能量称为应变能。
目 录
1
l
D

## Slide 71
§2.10 拉伸、压缩超静定问题
约束反力（轴力）可由静力平衡方程求得
静定结构：
目 录

## Slide 72
§2.10 拉伸、压缩超静定问题
约束反力不能由平衡方程求得
超静定结构：结构的强度和刚度均得到提高
超静定度（次）数：
约束反力多于独立平衡方程的数
独立平衡方程数：
平面任意力系：
3个平衡方程
平面共点力系：
2个平衡方程
目 录

## Slide 73
§2.10 拉伸、压缩超静定问题
1、列出独立的平衡方程
超静定结构的求解方法：
2、变形几何关系
3、物理关系
4、补充方程
5、求解方程组，得
例题2.7
目 录
图示结构，1 、2杆抗拉刚度为E1A1 ，3杆抗拉刚度为E3A3 ，在外力F 作用下，求三杆轴力？

## Slide 74
§2.10 拉伸、压缩超静定问题
例题2.8
目 录
在图示结构中，设横梁AB的变形可以省略，1，2两杆的横截面面积相等，材料相同。试求1，2两杆的内力。
1、列出独立的平衡方程
解：
2、变形几何关系
3、物理关系
4、补充方程
5、求解方程组得

## Slide 75
§2.11 温度应力和装配应力
一、温度应力
已知：
材料的线胀系数
温度变化（升高）
1、杆件的温度变形（伸长）
2、杆端作用产生的缩短
3、变形条件
4、求解未知力
即
温度应力为
目 录

## Slide 76
§2.11 温度应力和装配应力
二、装配应力
已知：
加工误差为
求：各杆内力。
1、列平衡方程
2、变形协调条件
3、将物理关系代入
解得
因
目 录

## Slide 77
§2.12 应力集中的概念
常见的油孔、沟槽等均有构件尺寸突变，突变处将产生应力集中现象。即
理论应力集中因数
1、形状尺寸的影响：
2、材料的影响：
应力集中对塑性材料的影响不大；应力集中对脆性材料的影响严重，应特别注意。
目 录
尺寸变化越急剧、角越尖、孔越小，应力集中的程度越严重。

## Slide 78: §2-13 剪切和挤压的实用计算
一.剪切的实用计算
铆钉连接
剪床剪钢板
F
F
目 录

## Slide 79
销轴连接
§2-13 剪切和挤压的实用计算
剪切受力特点：作用在构件两侧面上的外力合力大小相等、方向相反且作用线很近。
变形特点：位于两力之间的截面发生相对错动。
目 录

## Slide 80
F
F
§2-13 剪切和挤压的实用计算
F
n
nF
Fs
nF
n
Fs
n
n
F
｛
｛
｝
｝
Fs
Fs
n
n
F
m
m
目 录

## Slide 81
§2-13 剪切和挤压的实用计算
假设切应力在剪切面（m-m 截面）上是均匀分布的, 得实用切应力计算公式：
切应力强度条件：
许用切应力，常由实验方法确定
塑性材料：
脆性材料：
目 录

## Slide 82
二.挤压的实用计算
假设应力在挤压面上是均匀分布的
得实用挤压应力公式
*注意挤压面面积的计算
F
F
§2-13 剪切和挤压的实用计算
挤压力 Fbs= F
（1）接触面为平面
Abs—实际接触面面积
（2）接触面为圆柱面
Abs—直径投影面面积
目 录

## Slide 83
塑性材料：
脆性材料：
§2-13 剪切和挤压的实用计算
挤压强度条件：
许用挤压应力，常由实验方法确定
(a)
d
(b)
d
δ
(c)
目 录

## Slide 84
§2-13 剪切和挤压的实用计算
目 录

## Slide 85
为充分利用材料，切应力和挤压应力应满足
§2-13 剪切和挤压的实用计算
得：
目 录

## Slide 86
图示接头，受轴向力F 作用。已知F=50kN，b=150mm，δ=10mm，d=17mm，a=80mm，[σ]=160MPa，[τ]=120MPa，[σbs]=320MPa，铆钉和板的材料相同，试校核其强度。
2.板的剪切强度
解：1.板的拉伸强度
§2-13 剪切和挤压的实用计算
例题3-1
目 录

## Slide 87
3.铆钉的剪切强度
4.板和铆钉的挤压强度
结论：强度足够。
§2-13 剪切和挤压的实用计算
目 录

## Slide 88
§2-13 剪切和挤压的实用计算
例题3-2
平键连接
图示齿轮用平键与轴连接，已知轴的直径d=70mm，键的尺寸为 ，传递的扭转力偶矩Me=2kN·m，键的许用应力[τ]=60MPa，[ ]= 100MPa。试校核键的强度。
O
F
d
Me
｝
n
n
h
b
(a)
FS
Me
n
n
O
(b)
0.5h
FS
n
n
b
(c)
目 录

## Slide 89
§2-13 剪切和挤压的实用计算
解：（1）校核键的剪切强度
由平衡方程
得
（2）校核键的挤压强度
由平衡方程得
或
平键满足强度要求。
目 录

## Slide 90
小结
1.轴力的计算和轴力图的绘制
2.典型的塑性材料和脆性材料的主要力学性能
及相关指标
3.横截面上的应力计算，拉压强度条件及计算
4.拉（压）杆的变形计算，桁架节点位移
5.拉压超静定的基本概念及超静定问题的求解方法
目 录
6.剪切变形的特点,剪切实用计算,挤压实用计算

## Slide 91
第三章
扭 转

## Slide 92
第三章 扭 转
§3.1 扭转的概念和实例
§3.2 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图
§3.3 纯剪切
§3.4 圆轴扭转时的应力
§3.5 圆轴扭转时的变形
§3.7 非圆截面杆扭转的概念

## Slide 93
汽车传动轴
§3.1 扭转的概念和实例

## Slide 94
汽车方向盘
§3.1 扭转的概念和实例

## Slide 95
杆件受到大小相等,方向相反且作用平面垂直于杆件轴线的力偶作用, 杆件的横截面绕轴线产生相对转动。
受扭转变形杆件通常为轴类零件，其横截面大都是圆形的。所以本章主要介绍圆轴扭转。
扭转受力特点及变形特点:
§3.1 扭转的概念和实例

## Slide 96
直接计算
1.外力偶矩
§3.2 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图

## Slide 97
按输入功率和转速计算
电机每秒输入功：
外力偶作功完成：
已知
轴转速－n 转/分钟
输出功率－P 千瓦
求：力偶矩Me
§3.2 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图

## Slide 98
T = Me
2.扭矩和扭矩图
§3.2 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图
用截面法研究横截面上的内力

## Slide 99
扭矩正负规定
右手螺旋法则
右手拇指指向外法线方向为正(+),反之为负(-)
§3.2 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图

## Slide 100
扭矩图
§3.2 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图